## Slide 1
ТЕМА №11
«Автомобильные
эксплуатационные материалы»
1. Трансмиссионные масла, их марки и применение на автомобилях.
3. Свойства и правила применения низкозамерзающих, тормозных и
амортизаторной жидкостей. Меры предосторожности.
2. Консистентные смазки, их марки и применение на автомобилях.

## Slide 2: Маркировка трансмиссионных масел
В старой маркировке трансмиссионных масел применялись буквенные и
цифровые обозначения.
Например, ТАп-15В, ТСп-15К и др.
Т–трансмиссионное масло;
А–автомобильное;
п– содержащее присадку;
З–загущенное;
С–селективной очистки.
В- получают из волгоградских нефтей, создано улучшением свойств ранее выпускавшегося трансмиссионного масла ТАп-15.
К–разработано для высоконагруженных агрегатов трансмиссий автомобилей КамАЗ.
Цифры, следующие за буквами, указывают вязкость масла в мм2/с при плюс 1000С.
Новая маркировка трансмиссионных масел
В соответствии с нормативно-технической документацией трансмиссионные масла обозначают группой знаков:
первая из которых–ТМ–трансмиссионное масло,
вторая цифра–характеризует принадлежность к группе по эксплуатационным свойствам,
третья–класс кинематической вязкости.
Наибольшее распространение нашли трансмиссионные масла с противоизносными и противозадирными присадками. Масло ТМ-3-18 (ТАп-15В) обладает улучшенными противозадирными свойствами за счет введения противозадирных присадок ОТП или ЛЗ-23к.

## Slide 3
Группы трансмиссионных масел
по эксплуатационным свойствам
Группа | СОСТАВ МАСЛА | РЕКОМЕНДУЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1 | Масла без присадок | Цилиндрические, конические, червячные передачи, работающие при контактных напряжениях до 1600 МПа и температуре масла в объеме до плюс 900С
2 | Масла с противоизносными присадками | То же, при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме до плюс 1300С
3 | Масла с противозадирными присадками умеренной эффективности | Цилиндрические, конические и спирально-конические передачи, работающие при контактных напряжениях до 2500 МПа и температуре масла до плюс 1500С
4 | Масла с противозадирными присадками высокой эффективности | Цилиндрические, конические, спирально-конические и гипоидные передачи, работающие при контактных напряжениях до 3000 МПа и температуре масла до плюс 1500С
5 | Масла с противозадирными присадками высокой эффективности, а также универсальные масла | Гипоидные передачи, работающие с удельными нагрузками при контактных напряжениях выше 3000 МПа и температуре масла до плюс 1500С

## Slide 4
Класс вязкости
Кинематическая вязкость при
плюс 1000С, мм2/с
Температура, 0С, при которой динамическая вязкость не превышает 150 Па С, не выше
9
6,0…10,99
минус 45
12
11,00…13,99
минус 35
18
14,0…24,99
минус 18
34
25,0…41,00
——
Классы вязкости
трансмиссионных масел

## Slide 5
Применение трансмиссионных масел
МАРКА АВТОМОБИЛЯ | МАРКИ ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ |  | 
 | КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА | ВЕДУЩИЙ МОСТ | РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ
ГАЗ-3308 | ТМ-3-18 (ТАп-15В) ТМ-3-18К (ТСп-15К) | ТМ-4-18 (ТСп-14ГИП) | ТМ-3-18 (ТАп-15В)
Ура2-4320-31 Урал-43206 | ТМ-3-18К (ТСп-15К) | ТМ-3-18К (ТСп-15К) | ТМ-3-18К (ТСп-15К)
КамАЗ 4310 КамАЗ 4350 | ТМ-3-18К (ТСп-15К) | ТМ-3-18К (ТСп-15К) | ТМ-3-18 (ТАп-15В)

## Slide 6
группы пластичных смазок
по назначению
многоцелевые
морозостойкие
Химически стойкие
консервационные
специализированные
Общего назначения
термостойкие
приборные
канатные

## Slide 7
Многоцелевые смазки работоспособны в узлах трения всех видов (подшипники качения, скольжения, шарниры и т.д.) (Литол-24(МЛи 4/13-3, Зимол)
Смазки общего назначения используются для дублирования многоцелевых.
(Солидол синтетический «С» (СКа 3/7 – 2) , солидол жировой,Прессолидол синтетический «С» ,прессолидол жировой (УС-1), Графитная смазка УСсА(СКа 2/6 – ГЗ))
Морозостойкие смазки предназначены для механизмов, в которых при низких температурах (до минус 60С) смазки обычного типа могут не обеспечивать нормальную работу. (Зимол, ЦИАТИМ-201(НЛи 6/9 – 1),ЦИАТИМ-203(НЛи 5/9 – 2))
Термостойкие смазки предназначена для механизмов, рабочие температуры в узлах которых достигают плюс 120…150С.(ЦИАТИМ-221 (ЛКа 6/15 – 2))
Химически стойкие смазки предназначены для работы в контакте с агрессивными средами. ЦИАТИМ-205(Хт 5/7 – 1)
Приборные смазки – применяются для смазки деталей приборов и точных механизмов
(ОКБ-122-7, ВНИИ НП-274 Н).
Консервационные и канатные смазки предназначены для длительной консервации наружных и легкодоступных внутренних неокрашенных металлических поверхностей. (Пушечная Канатная)
Специальные смазки предназначены для использования в узкоспециальных целях.
Пластичные смазки

## Slide 8
Согласно нормативно-технической документации обозначение смазок включает буквенную и цифровую индексацию.
Например, МЛи 4/13 – 3.
Начальная буква даёт классификацию по назначению:
С – общего назначения;
О – для повышенной температуры (до плюс 70С);
М – многоцелевые (от минус 30С до плюс 30С);
Л – термостойкие (плюс 150С и выше);
Н – морозостойкие (ниже минус 40С);
И – противозадирные и противоизносные;
П – приборные;
Х – химически стойкие;
З – защитные;
К – канатные.
Загуститель обозначается первыми двумя буквами металла, входящего в состав мыла: Ка – кальциевое; На – натриевое; Ли – литиевое; Ли-Ка – смешанное литиево-кальциевое.
4/13 – рекомендуемый температурный диапазон: в числителе – уменьшенная в 10 раз без знака минус минимальная температура, а в знаменателе – уменьшенная в 10 раз максимальная температура эксплуатации. В данном случае минус 40С… плюс 130С.
Цифра «3» - условное число, характеризующее консистенцию смазки. Консистенцию обозначают условным числом от 0 до 7.
Обозначение смазок

## Slide 9
Специальные технические жидкости
Охлаждающие жидкости
Тормозные жидкости
Жидкости для амортизаторов
и других гидравлических систем.
Пусковые жидкости
карбюраторный двигатель: «Арктика»
Антифризы (марки: «40», «65», «40К»)
Тосолы (марки: «АМ», «А-40М», «А-65М»)
ГТЖ-22М, «Нева», «Томь», «Роса».
МГ-15В (АЖ-12Т) ,МГЕ-10А, МГ-22(АУ),
МГ-22Б(АУП), МГ-22В(Р)
дизельные двигатели: «Холод-Д-40»

## Slide 10
Меры безопасности при работе с ЯТЖ
Общая токсикологическая характеристика основных технических жидкостей
Жидкости на основе гликолей и их производных.
К жидкостям на основе гликолей и их производных относятся: этиленгликоль; охлаждающие низкозамерзающие жидкости (антифризы) марок 40, 65, тосол-А, тосол-А40, тосол А65, «Лена», «Лена 40», «Лена 65»; противооткатная жидкость ПОЖ-70; тормозные жидкости «Нева», ГТЖ-22М, «Томь», «Роса».
Жидкости, изготовленные на основе гликолей и их производных обладают характерным алкогольным запахом и сладковатым вкусом и могут быть приняты за спиртные напитки.
Спирты и жидкости на основе спиртов.
К спиртам и жидкостям на основе спиртов кроме гликолей (двухатомных) относятся: метанол, тормозная жидкость БСК, противооткатная жидкость «Стеол-М».
Клиника отравления.
В клиническом течении интоксикации наблюдаются следующие периоды:
I – начальный или период опьянения, с возбуждением и эйфорией;
II – скрытый или период мнимого благополучия, продолжительностью от 1 до 12 часов, иногда дольше;
III – период основных проявлений интоксикации, включающий:
1) фазу мозговых нарушений;
2) фазу поражения почек и печени;

## Slide 11
Для предотвращения отравлений ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- применять этилированный бензин для мойки деталей и рук, чистки одежды;
- принимать пищу, курить в помещениях, где проводятся работы с этилированным бензином, антифризом, водой с трехкомпонентной присадкой;
- засасывать ГСМ и спецжидкости ртом для создания сифона;
- выливать этилированные бензины, антифризы и др. на землю;
- использовать тару из-под ядовитых технических жидкостей для хранения пищевых продуктов и воды.
После работы с ядовитыми техническими жидкостями необходимо мыть руки горячей водой с мылом, при попадании жидкостей в глаза необходимо промыть глаза чистой водой и обратиться в медпункт .
Меры безопасности при работе с ЯТЖ